ICS 97.140

Y 80

ZZB

浙江制造团体标准

T/ZZB XXXXX—XXXX

红木家具

Hongmu Furniture

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省浙江制造品牌建设促进会 发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　命名与分类	2

5　基本要求	2

6　产品要求	4

7　质量明示	8

8　试验方法	10

9　检验规则	11

10　标识、包装、运输和贮存	12

11　质量与服务承诺	12

附录A（资料性附录）　红木家具分类	14

附录B（资料性附录）　红木家具主要尺寸	15

附录C（资料性附录）　产品外包装标识卡示例	17

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由浙江省浙江制造品牌建设促进会提出并归口。

本标准由浙江省家具与五金研究所牵头组织制订。

本标准主要起草单位：东阳市红木家具行业协会。

本标准参与起草单位：浙江卓木王红木家俱有限公司、东阳市明堂红木家俱有限公司、东阳市东艺工艺品有限公司、浙江大清翰林古典艺术家具有限公司、浙江中信红木家具有限公司、东阳市双洋红木家具有限公司、东阳市华龙工艺品有限公司、东阳市盛世九龙堂红木家具有限公司、东阳市荣轩工艺品有限公司、浙江省红木产业协会、浙江省木雕红木家具产品质量检验中心、东阳市南林木材科技服务中心

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

红木家具

- 范围

本标准规定了红木家具的术语和定义、命名和分类、基本要求、产品要求、明示要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存、质量与服务承诺等。

本标准适用于红木家具。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T 14703 生漆

GB/T 17526-2008 漆蜡

GB 17927.1 软木家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟

GB/T 18107-2017 红木

GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 20400-2006 皮革和毛皮有害物质限量

GB 28007-2011儿童家具通用技术条件

GB/T 28010-2011  红木家具通用技术条件

- 术语和定义

GB/T 18107-2017、GB/T 28010-2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 红木家具  Hongmu furniture

采用中国传统硬木家具生产工艺、用红木制造的一类家具产品。

[GB 28010-2011，定义3.1]

- 红木软体家具 Hongmu upholstered furniture

红木家具中配有软体靠背、软垫（坐垫或床垫）、软包扶手等的坐具和卧具。

[GB 28010-2011，定义3.3]

- 生漆 Chinese lacquer

从漆树皮层采割的天然树脂，主要由漆酚、漆酶和树胶质等组成的天然涂饰材料，精制生漆多用于古典家具、漆器工艺品等的髹饰。

- 生漆又称国漆、大漆、土漆、山漆。

[GB 28010-2011，定义3.5]

- 髹漆工艺 Chinese lacquer process

以精制生漆为原料装饰器物表面的工艺过程。

[GB 28010-2011，定义3.6]

- 揩髹 wipe chinese lacquer

用棉纱、丝团等材料蘸取精制生漆揩擦器物表面的髹漆工艺过程。

- 揩髹又指揩漆、擦漆。

[GB 28010-2011，定义3.7]

- 产品保证文件 product guarantee documents

红木家具生产企业或经销商向消费者提交的质量证明、树种或木材名称鉴定证书、使用安全和产品制造工艺、服务保证等信息的技术文件总称。

- 参考GB/T 28010-2011，定义3.9。

- 命名与分类

  - 产品命名

产品的命名应符合GB/T 28010-2011中4.1的规定。

  - 产品分类

产品的分类参见附录A。

- 基本要求

  - 设计要求

    - 宜配备5年以上红木家具设计经验且具备对应能力的专业设计人员。

    - 应具备下列设计能力：

- 能运用绘画艺术对图案进行设计与搭配。

- 能运用电脑软件进行图案的扫描与复现。

- 能合理排料。

- 能针对红木材料给出木材干燥工艺参数。

- 能设计合理的红木家具工艺结构，零部件结合设计应遵循传统榫卯结构的原理，并有利于设备加工。

- 能考虑材料特性，体现材料的天然优势，避开不足之处，做好材尽其用。

    - 产品功能设计宜符合观赏性、适用性要求和人体功效学要求。

    - 产品结构和造型设计应考虑下列要素

- 应满足型体结构、艺术造型、产品装饰的需求，造型优美，结构布局合理，构件比例大小协调，线条流畅。。

- 构件、线条设计应粗细疏密、深浅和大小匀称、干净利落、精致细腻、动感突出。

- 装饰图案设计应先绘制图纸，经手工雕刻确定图样后，才能扫描作为机器雕刻图样。

- 装饰图案设计应具有中国传统文化内涵，寓意健康、美好，并与产品功能及使用场所相协调。

- 佛堂场所宜用众善奉行，自净其意,弘扬正义的相关图案，避免杀戮等和场所主题相违背。

- 佛像类图案尽量避免用在餐桌类和床类家具上、以及坐具类靠近座面及以下部位。

  - 材料要求

    - 木材应符合下列要求

- 木材的种类应符合GB/T 18107-2017的规定。

- 原木、板材应确认其树种或木材名称，加工时保留100mm*50mm*10mm（长*宽*厚）小样。

- 产品白坯的主要部件应确认其树种或木材名称，应由第三方检验机构鉴定，出具鉴定证书。

- 木材干燥处理后应进行回潮处理。回潮后木材含水率应为8%～（产品所在地区年平均木材含水率+1％）。

- 可视面木材应无虫眼，隐蔽部位单个虫眼直径不大于5mm，虫眼间距不小于300mm, 同一部件虫眼不多于三处。

- 不应使用仍有活虫侵蚀的木材。

- 框架档料应为同一整料。

    - 软体材料应符合下列要求

- 泡沫塑料表观（体积）密度，座垫≥25 kg/m³，其他部位≥20 kg/m³。

- 面料颜色干摩擦牢度应≥4级。

- 皮革粘着牢度应≥2.5（N/10mm）。

    - 产品采用纺织面料、涂料、石蜡等材料时，宜有第三方提供的检测报告。

  - 制造要求

    - 应具备对红木原材料进行储备、筛选、分类、标识、画线、分解的生产场地。

    - 宜配备下列设备和相关能力

- 高精度锯解设备，具备对原木进行锯解的能力。

- 木材干燥设备，具备木材干燥处理能力。

- 制版模具设施，具备对设计图案的仿形能力。

- 电脑雕刻设备，具备图案雕刻能力。

- 木工数控设备，具备榫卯加工能力。

    - 应配备下列人员

- 职业资格二级人数不少于总生产人数的3%，职业资格三级人数不少于总生产人数的10%，职业资格四级人数不少于总生产人数的30%。

- 应具备对员工开展岗位技能培训的能力，能够持续保证生产工艺水平。

    - 应具备按设计图案加工的能力。选择并合理使用先进的加工工艺，实现木材的高效利用，提高零部件的加工精度。

- 如实木弯曲工艺、数控开榫工艺等。

    - 适宜时，可采用材料加工全过程监控工艺。

  - 检验能力要求

    - 应制定红木产品原材料、过程和成品质量标准。

    - 应配备能识别红木粗视构造的检验人员，具备对原木、板材、产品白坯的材质进行识别、鉴定或确认的能力。

    - 应建立可追溯制度，采用适宜的白坯标识、部件印记、过程检验记录等方法，对生产过程材料、质量的一致性进行监视测量。

    - 应具备出厂检验的能力。

- 产品要求

  - 尺寸要求

主要尺寸参见附录B。定制产品或特殊尺寸要求按合同双方约定执行。

  - 木作工艺要求

    - 部件连接，不应用金属件代替传统的榫卯结构固定，固定件应采用榫卯结构，拆装件可采用螺钉加固。

    - 榫卯结构应严密、牢固，最大缝隙应≤0.2 mm，不应有松动、断榫、裂缝。

    - 胶结拼合的拼接缝应严密，不应有胶结黑线。

    - 线条加工应均匀、顺直、对称、光滑、无蹦缺、刀痕。

    - 圆角加工应对称、圆润、光滑、无缺角、刀痕。

    - 产品可视部位框架、组件颜色应基本一致，纹理协调。

    - 同件产品门板对称部位木纹应基本一致，对称协调。

    - 所有档料，薄板轴向应顺纹向上。

    - 产品所有可接触部位应经倒圆或倒棱处理。

    - 门、抽屉等活动件启闭灵活。

  - 雕刻工艺要求

    - 机器雕坯加工后的所有部位应手工修饰到位，无辅助设备加工痕迹。

    - 雕刻应工艺精巧、层次分明、刀法流畅、铲底地要平整光洁。

    - 整体协调、线面对比、粗细融合、特色显明、刀法流利。

    - 各类图案完整、清晰、过渡圆滑、转折清楚、线条流畅、均匀、光滑。

  - 打磨工艺要求

    - 所有档料应平整、光滑无波浪，圆弧接头圆顺光滑。

    - 榫卯结合处平整光滑。

    - 部件表面及板面应平整、无啃疤、手感光滑顺畅，在自然光或灯光下30度侧视观察，大面板应无波浪。

    - 线条粗细应均匀饱满、自然顺直、无波浪形，接头通顺、平整、清晰。

    - 圆弧圆润、触觉良好。

    - 整件产品外表应平整光滑、无棱角、毛刺、砂痕，内表细光。

  - 涂饰工艺要求

    - 框架内装板边安装前应进行打磨和涂饰处理。

    - 所有部位涂层应颜色均匀，线条、图案清晰。

    - 部件涂饰颜色应相似，分色处色线整齐。

    - 可视面涂层应平整光滑，隐蔽部位涂层应清洁。

    - 涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣等。

  - 五金件要求

    - 五金件表面光滑平整无毛刺、无锈蚀、刃口、锐棱。

    - 焊接件焊接部位牢固、无脱焊、虚焊、焊穿。

    - 焊缝均匀、无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。

    - 电镀涂层应光滑平整，无气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、锈蚀、露底和磕碰等缺陷。

    - 各种五金件不应漏装，安装应牢固、结合处应无崩茬或松动，启闭五金件应使用灵活。

  - 外观及加工要求

应符合表1的规定。

- 外观及加工要求

| 序号 | 检验项目 | 要 求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 用材一致性 | 产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中的明示与产品中使用的木材及其使用部位应保持一致 | √ |  |
| 2 | 木制件外观 | 产品用材应无边材 | √ |  |
| 3 |  | 不应使用仍有活虫侵蚀的木材 | √ |  |
| 4 |  | 可视面应无虫眼，隐蔽部位档料单个虫眼直径不大于5mm，虫眼间距不小于300mm, 同一部件虫眼不多于三处 | √ |  |
| 5 |  | 产品可视面应无嵌补，隐蔽部位不影响结构强度的前提下嵌补长度不大于80mm（宽度小于1.5mm的不计）,宽度不大于材宽的1/4且不大于12mm,同一零件嵌补不多于三处 | √ |  |
| 6 |  | 产品用木材含水率应为8%～（产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%） | √ |  |
| 7 | 木工 要求 | 榫卯结合应严密、牢固、不应有松动、断榫、裂缝 | √ |  |
| 8 |  | 胶结拼合的拼接缝应严密，不应有胶结黑线 | √ |  |
| 9 |  | 应无明显加工缺陷，品所有棱角应倒棱、倒圆、砂光 | √ |  |
| 10 |  | - 可视部位框架、组件颜色应基本一致，纹理协调 | √ |  |
| 11 |  | 同件产品门板对称部位木纹应基本一致、对称协调 |  | √ |
| 12 |  | 所有档料，薄板轴向应顺纹向上 | √ |  |
| 13 |  | 线条加工应均匀、顺直、对称、光滑、无崩茬缺、刀痕 |  | √ |
| 14 |  | 圆角加工应对称和顺、光滑，无缺角、刀痕 |  | √ |
| 15 |  | 攒边框中装板（心板）应能伸缩，但不应有离缝和明显松动 | √ |  |
| 16 |  | 各种工艺分隔线间距应均匀、顺直，间距大小差值应不大于1mm，凹底部位应平整、洁净 |  | √ |
| 17 |  | 雕刻工艺应保持图形完整、清晰、过渡圆滑、层次分明、对称部位应对称、铲底平整、光洁、无崩缺、刀痕 |  | √ |
| 18 |  | 雕刻设备打坯后的所有部位应经手工修饰到位，无辅助设备加工痕迹 | √ |  |
| 19 |  | 镶嵌工艺应保持图形完整，镶嵌严密、粘结牢固、平整、无越线刀痕 |  | √ |
| 20 |  | 五金配件安装，应齐全、端正、牢固、平整、应无松动、透钉、漏钉（选择性安装孔除外） | √ |  |
| 21 | 涂饰 要求 | 同一部件涂饰应颜色相似，无明显色差，分色处色线整齐 | √ |  |
| 22 |  | 表面漆膜不应有皱皮、发粘、裂痕、脱落、漏漆 | √ |  |
| 23 |  | 涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣 |  | √ |
| 24 |  | 涂饰部位不应脱色，颜色均匀 | √ |  |
| 25 |  | 可视面涂层表面应平整光滑，其它部位涂层表面应手感光滑、产品内部应保持清洁 |  | √ |
| 26 |  | 产品烫蜡后，蜡面应光亮、洁净，无浮蜡、纹眼； 涂层应无漏漆，无划痕、皱皮、白棱、白点、流挂、积粉和杂渣等明显加工痕迹 |  | √ |
| 27 | 软体部件 外观要求 | 面料应保持清洁，无破损、油污、色污 | √ |  |
| 28 |  | 纺织面料应无明显色差，同一部位绒面的绒毛方向应一致，无残疵点 |  | √ |
| 29 |  | 皮革或人造革面料应无明显色差、表面龟裂 | √ |  |
| 30 | 安全性要求 | 除抽屉支撑部分外所有档料应倒小圆角，应光滑、无毛刺，家具边沿、棱、角部位均应倒圆、倒棱。 | √ |  |
| 31 |  | 1 m以下部，不应有凸出整体的尖锐造型；对透雕类纹饰设计应考虑到可能卡住儿童手、足的可能性，对容易被儿童玩耍、误用而又可能会危及安全的产品如鼓凳等，应在产品质量明示卡中向产品使用者作安全提示 | √ |  |
| 32 |  | - 1 m以下家具中的铜饰件不应有独立插件（如柜门上带吊牌插件）采用浮钉法安装和铜包木装饰的铜饰件边缘应与家具表面严密贴合且不应翘起 | √ |  |
| 32 |  | - 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置 | √ |  |
| 33 |  | 折叠产品应无非预期的自行折叠现象。 | √ |  |
| 34 |  | - 垂直运行的部件，在高于闭合点50mm的任意位置，不应自行下落 | √ |  |
| 35 | 产品标识 | 产品应具有产品标识。 | √ |  |
|  |  | 产品应提供使用说明。 | √ |  |
|  |  | 产品应提供产品质量明示卡、合格证 。 | √ |  |

  - 形状位置公差及尺寸偏差

应符合表2的规定。

- 形状位置公差及尺寸偏差

单位为毫米

| 序号 | 检验项目 | 要 求 |  |  |  | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 底脚平稳性 | 底脚着地平稳性 |  |  | ≤2.0 |  | √ |
| 2 | 平整度 | 面板、正视面板件 |  |  | ≤0.2 |  | √ |
| 3 | 邻边垂直度 | 面板 | 对角线长度差值 |  | ≤2 |  | √ |
|  |  |  | 对边长度差值 | ≥1000 | ≤3 |  | √ |
|  |  |  |  | ＜1000 | ≤2 |  |  |
|  |  | 框架 | 对角线长度差值 | ≥1000 | ≤3 |  | √ |
|  |  |  |  | ＜1000 | ≤2 |  |  |
|  |  |  | 对边长度差值 | ≥1000 | ≤3 |  | √ |
|  |  |  |  | ＜1000 | ≤2 |  |  |
| 4 | 位差度 | 门与框架、门与门相邻表面间的距离偏差 （有设计要求时，应减去设计要求的距离） |  |  | ≤2.0 |  | √ |
|  |  | 抽屉与框架、抽屉与门相邻表面的距离偏差 （有设计要求时应减去设计的距离） |  |  | ≤1.0 |  | √ |
| 5 | 分缝 | 所有开门（有设计要求时，应减去设计的距离） |  |  | ≤2.0 |  | √ |
| 6 | 下垂度 | 抽屉 |  | 下垂度偏差 | ≤20 | √ |  |
| 7 | 摆动度 |  |  | 摆动度偏差 | ≤15 |  | √ |

  - 表面理化性能

应符合表3的规定。

- 表面理化性能

| 序号 | 检验项目 | 要 求 |  | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 表面涂层理化性能 | 耐液性 | 10%碳酸纳溶液， 1h，应不低于3级 | √ |  |
| 2 |  |  | 10%乙酸溶液， 1h，应不低于3级 | √ |  |
| 3 |  | 耐湿热 | 10min，70℃，应不低于3级 | √ |  |
| 4 |  | 耐干热 | 20min，70℃，应不低于3级 | √ |  |
| 5 |  | 耐磨性 | 500转，不低于3级 | √ |  |
| 6 |  | 抗冲击 | h=50mm，不低于3级 | √ |  |
| - 仅适用于****** |  |  |  |  |  |

  - 力学性能要求

应符合表4的规定。

- 力学性能要求

| 序号 | 项目名称 | 要求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 桌类强度和耐久性 | 1、所有零部件无断裂或豁裂； 2、用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； 3、所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； 4、五金连接件应无松动； 5、活动部件（门、抽屉等）开关应灵便； 6、零部件无明显位移变化 |  |  |
| 2 | 椅凳类强度和耐久性 |  | √ |  |
| 3 | 单层床强度和耐久性 |  | √ |  |
| 4 | 柜类强度和耐久性 | 同上 |  |  |
| 5 | 柜类强度和耐久性 | 搁板弯曲挠度变化值≤0.5% |  |  |
|  |  | 顶板、底板最大挠度≤0.5% |  |  |
|  |  | 挂衣棍挠度≤0.4% |  |  |
| 6 | 桌类稳定性 | 按GB/T 10357.7-2013中附录A进行垂直加载、垂直和水平加载试验，应无倾翻现象 |  |  |
| 7 | 椅凳类稳定性 | 按GB/T 10357.2-2013进行加载，应无倾翻现象 |  |  |
| 8 | 柜类稳定性 | 按GB/T 10357.4-2013进行试验，应无倾翻现象 |  |  |

  - 阻燃性要求

红木软木家具软体部件抗香烟引燃特性应符合GB 17927.1的要求。

- 质量明示

  - 总则

应采用产品质量保证文件的形式，对红木家具的产品类别、用材种类、主要性能指标参数等进行质量明示。产品质量保证文件明示的内容应和产品质量保持一致。

  - 产品质量保证文件

    - 红木家具产品交付时应提供产品质量保证文件，包括产品使用说明、树种或木材名称鉴定证书、产品质量明示卡、检验合格证明。

    - 产品使用说明书宜明示产品的使用环境要求、拆装搬运和使用注意事项、保养方法。产品无特殊技术要求时，产品适用范围、安全提示、产品保修内容可由产品使用说明书作通用性明示。适用时，可包括下列内容：

- 设施产品名称、型号规格、产品执行标准编号；

- 主要原材料、涂料、粘合剂的名称、等级；

- 产品主要技术性能参数，使用方法、使用环境、注意事项；

- 产品安装和调整方法；

- 有害物质限量的控制指标；

- 产品故障分析和排除、维护保养方法。

    - 树种或木材名称鉴定证书由具备相应资质的技术机构出具。

    - 产品质量明示卡所表述的内容应与实际产品相一致。明示的内容至少应包括：

- 产品执行标准；产品分类；产品名称；产品型号、规格；生产日期；产品适用范围；产品用材；产品涂饰工艺；产品装饰工艺；

- 产品安全提示，包括产品在使用、搬运过程中仍需给予必要的安全提示；

- 产品保修内容：至少应包括保修期、产品退换条件、产品保修条件及保修期内免费保修规定、超出保修条件及保修期的产品收费条件。

- 产品交付方信息（生产企业或经销商信息）：生产单位和/或经销商全称、详细地址及邮政编码、电话及传真号码。具体红木家具产品的等级。

    - 检验合格证明可由生产企业出具，应具备可追溯的信息，包括合格证编号、产品名称、生产企业名称和地址、产品名称、规格型号、执行标准、质量等级、检验日期、出厂日期、检验员盖章等。产品合格证一件（产品）一证，应包括下列内容：

  - 明示要求

    - 分类明示包括下列要求

      - 产品的命名分类明示应符合GB/T 28010-2011中4.2的规定。产品分类选择参见附录A。

      - 家具产品型号、系列、编号等分类可作为产品型号明示使用。

      - 使用功能、使用场合所等分类可作为产品补充明示使用。

      - 产品规格分类，应按实际尺寸（mm）标注，先标注整套家具在使用条件下最小占地面积的长、宽尺寸，再标注单件家具的长、宽、高（或宽、深、高）尺寸。

    - 主要用材明示包括下列要求

- 主要用材明示应符合GB/T 28010-2011中7.2.3.1的规定。

- 应明示产品主要用材树种或木材中文名称、拉丁文名，以及使用部位。例如主要用材：框架：卢氏黑黄檀，装板：大果紫檀。

- 应随产品提供不小于100mm*50mm*10mm（长*宽*厚）的同家具树种相同的木材试样（主要用材为多种时应提供每种试样），并有生产厂家确认标识。

    - 产品结构和木材处理工艺明示包括下列要求

      - 应明示产品结构工艺，对是否为榫卯结构结合有无使用金属件固定等进行说明。

      - 应有木材特殊处理工艺明示，例如产品木材经煮蜡处理。

      - 应有木材干燥处理方法明示。

    - 涂饰工艺明示包括下列要求

- 传统生漆涂饰中，凡在家具表面处理、用生漆灰做腻子、染料着色、补色、揩漆、打磨、复

髹等，在工艺流程上沿用传统髹漆工艺的，且所用生漆符合GB/T 14703质量标准，其产品可明示为：本产品采用中国传统红木家具揩髹工艺，生漆质量符合GB/T 14703的要求。

- 传统蜡涂饰中，凡在家具表面处理、调蜡、着蜡、烫蜡、起蜡、擦蜡、抛光机用蜡（蜂蜡、虫白蜡、石蜡）等在工艺流程上沿用传统工艺（烫、戗、搓）的，其产品可明示为：本产采用中国传统红木家具烫蜡涂饰工艺；蜡质量符合GB/T 17526-2008的要求。

- 采用非传统的生漆涂饰衍生工艺，烫蜡涂饰衍生工艺都应按所采用的涂饰工艺、涂饰用材种类进行明示。

- 采用树脂类化学漆涂饰的应按所采用的涂饰工艺、涂饰用材的品种进行明示。

    - 装饰工艺明示包括下列要求

- 镶嵌工艺的明示应采用以下名称用语：嵌木、嵌石、嵌玉、嵌牛骨、嵌金银丝、螺钿嵌、珐琅嵌、瓷板嵌、百宝嵌等。

- 镶嵌工艺的明示条件应符合：除嵌石、瓷板嵌外，嵌件应嵌入家具表层（即建模、起槽、涂胶、嵌入）；家具表面和嵌件的接合部位应紧密胶接，被胶接面不应有漏胶和空洞。

- 镶嵌工艺明示的要求如下

- 应具体明示使用嵌件的材质：如黄杨木、瘿木、螺钿、寿山石、大理石、银丝、牛骨、  青花瓷板、粉彩瓷板、珊瑚、玛瑙石等。

- 应用文字简要的描述嵌件所构成的装饰纹祥、图案寓意。

- 应说明镶嵌方法：如平嵌法、凸嵌法等。

- 铜饰件的明示应采用以下名称用语：面叶、面条、合页、吊牌、提环、拉手、屈曲（曲曲）、扭头、套脚、拍子、包角、锁头等。

- 铜饰件工艺的明示条件应符合：铜饰件中受力部件，如合页、吊牌、提环、拍子等，其厚度或直径应满足家具产品对使用强度的要求。

- 铜饰件工艺明示的要求如下

- 应具体明示铜饰件的材质、如本产品铜饰件材质为黄铜板H62。

- 应明示铜饰件的纹饰工艺，如滚花、雕刻、錾刻、雕花镂空、鎏金、景泰蓝等。

- 应以光素铜饰件称呼和明示未作表面纹饰的铜饰件。。

- 应用文字简要描述铜饰件纹样的外形和纹饰图案的寓意。

- 试验方法

  - 用材一致性

按照GB/T 3324-2017中6.3.1的规定进行。采用宏观、微观等检验方法确定实物与标识的一致性。产品送检时可提供家具用材的试样。未提供试样的，应在家具上取样检验，在检验报告中应注明“提供试样”或注明取样部位。

  - 木材含水率

按GB/T 3324-2017中6.3.3的规定进行。

  - 外观及加工要求

按GB/T 3324-2017中6.4的规定进行。

  - 理化性能

按GB/T 3324-2017中6.5的规定进行。

  - 力学性能

按GB/T 3324-2017中6.6的规定进行。

  - 阻燃性

红木软木家具软体部件抗香烟引燃特性按GB 17927.1的规定进行。

  - 质量明示

按内容（见7.2、7.3）逐条核对其符合性。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为原材料检验、出厂检验和型式检验。

  - 原材料检验

原材料检验是产品投产使用前进行的检验，检验项目按5.2的规定。原材料安全性应具有第三方合格检验报告，适宜时可由供应商提供。

  - 出厂检验

出厂检验是产品出厂或产品交货时进行的检验，出厂产品应进行全数检测。

出厂检验项目包括6.1~6.7、7和一致性检验。

  - 型式检验

    - 型式检验

- 应包括第6章、第7章的项目。生产企业应每年提供一份型式检验报告。

有下列情况之一，应进行型式检验：

产品正式生产时，应定期进行检验，检验周期一般为一年；

- 原材料及生产工艺发生较大变化时；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 新产品试制定型鉴定；

    - 抽样规则

在以件为单位的产品抽样数为2件，1件送检，1件封存。

以套为单位的产品抽样数为2套，1套封存，1套送检（若成套产品中有多件相同的单件，则相同单件送1件，其余封存）。

    - 检验程序

检验程序应遵循尽量不影响余下检验项目正确性的原则。

    - 检验结果的评定

单件产品结果判定：基本项目全部合格，一般项目不合格项不超过2项，判定该产品为合格品，否则判定为不合格品。若一般项目缺陷严重至足以影响产品质量时，作为基本项目判定。

成套产品结果判定：单件产品全部为合格品，判定为成套产品合格，否则为成套产品不合格。

    - 复验规则

产品经型式检验为不合格的，可对封存的备用样品进行复验。对不合格项目进行检验，按9.4.4的规定进行评定，并在检验结果中注明“复验”。

- 标识、包装、运输和贮存

  - 标识

产品标识应包括但不限于下列要求;

- 产品名称、型号规格。红木家具产品命名、家具用材明示、家具商贸活动中应正确引用GB/T 18107-2017中给出的树种或木材中文名、拉丁名。产品所用树种或木材名称应与企业提供的木材试样保持一致。

- 干燥方法；

- 执行标准编号；

- 检验合格证明、生产日期；

- 生产企业名称和地址、电话；

- 持久性厂标（如采用打码、木雕刻、嵌金属丝等工艺方法在家具和木材试样表面制作）。

- 产品外包装标识卡示例见附录C。

  - 包装

为防止产品外观质量损坏，产品应有适宜的包装，包装材料应容易回收、可再生利用。

  - 运输和贮存

产品在运输过程中，应加遮盖物和进行必要的防护，防止局部重压和相互摩擦。产品贮存地点应干燥通风、清洁卫生。产品在贮存期应防止污染、虫蛀、受潮、暴晒，应避免靠近冷、热源。

- 质量与服务承诺

产品销售时应提供产品主要用材的树种或木材名称鉴定证书。

产品出厂之日起2年内，生产企业应提供免费的维修服务。产品出厂之日起3年内，生产企业应提供免费的保养服务。

产品标识、质量明示卡、使用说明以及销售合同中明示的用材应与产品中使用的木材及其使用部位保持一致。

产品所用树种或木材名称应与企业提供的木材试样保持一致。如存在争议时，应对争议产品送三方机构进行木材鉴定。如鉴定结果与木材试样不一致时，企业应承担欺诈或违约的法律责任。

- （资料性附录）
红木家具分类

  - 按产品用途分类可分为

- 柜（橱）类、桌案类红木家具：主要部件可包括面板（桌面板、台面板、门面板、抽屉面板等）、顶板、底板、框架、旁板等；

- 台架类红木家具：主要部件可包括面板、框架；

- 椅凳类红木家具：主要部件可包括座面、扶手、靠背、脚架、踏脚板等；

- 床榻类红木家具：主要部件可包括床屏（高屏、低屏）、床挺等。

- 屏类红木家具：主要部件可包括括板、框架等。

  - 按产品装饰工艺分类，可分为

- 采用雕刻工艺的红木家具，例如雕刻有花鸟类、山水类、人物类、博古类、其他类的红木家具；

- 采用镶嵌工艺的红木家具；

- 采用金属饰件的红木家具。

  - 按产品表面涂饰分类，可分为

- 生漆红木家具：家具主要部件表面采用；

- 擦蜡红木家具：家具主要部件表面采用擦蜡形成漆膜的家具；

- 涂饰红木家具：涂料涂饰形成漆膜的家具。

  - 按产品用材比例分类，可分为

- 全红木家具：家具全部材料为红木的家具；

- 红木软包家具：有红木软包部件的家具。

  - 按产品等级分类，可分为

- 精品红木家具；

- 红木家具。

  - 按产品风格分类，可分为

- 明清风格红木家具；

- 现代简式红木家具；

- 新中式红木家具。

- （资料性附录）
红木家具主要尺寸

  - 红木家具主要尺寸

单位为毫米

| 序号 | 项 目 | 要 求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌类 | 桌面高 |  |  | 680～780 |
| 2 |  | 中间净空高 |  |  | ≥580 |
| 3 |  | 中间净空宽 |  |  | ≥520 |
| 4 | 椅凳类 | 硬面椅（凳）座高 |  |  | 400～440 |
| 5 |  | 软面椅（凳）座高（包括下沉量） |  |  | ≤460 |
| 6 |  | 扶手椅扶手内宽 |  |  | ≥460 |
| 7 |  | 桌面与椅（凳）面高度差 |  |  | 250～320 |
| 8 | 茶几 | 几面高 |  |  | ≥400 |
| 9 |  | 几面深或直径 |  |  | ≥400 |
| 10 | 沙发椅 | 单人座前宽 |  |  | ≥480 |
| 11 |  | 双人座前宽 |  |  | ≥960 |
| 12 |  | 三人座前宽 |  |  | ≥1440 |
| 13 |  | 座深 |  |  | 480～600 |
| 14 |  | 座前高 |  |  | 300～460 |
| 15 |  | 扶手高 |  |  | ≤300 |
| 16 |  | 背高 |  |  | ≥600 |
| 17 | 柜类 | 挂长衣棍上沿至底板内表面间距 | 挂长衣 |  | ≥1400 |
| 18 |  |  | 挂短衣 |  | ≥900 |
| 19 |  | 挂衣空间深度 |  |  | ≥530 |
| 20 |  | 折叠衣物放置空间深 |  |  | ≥450 |
| 21 |  | 文件柜 |  | 净深 | ≥245 |
| 22 |  |  |  | 层间净高 | ≥330 |
| 23 |  | 床头柜柜面高 |  |  | ≥450 |
| 24 |  | 床头柜柜深 |  |  | ≥300 |
| 25 | 餐桌 餐椅 | 桌高 |  |  | 680～780 |
| 26 |  | 座高 |  |  | 400～440 |
| 27 |  | 桌面与椅面高度差 |  |  | 280～320 |
| 28 |  | 桌面宽 |  |  | ≥600 |
| 29 |  | 桌面深 |  |  | ≥600 |
| 30 |  | 桌面直径 |  |  | ≥700 |
| 31 |  | （D-d）/2 （D=桌面直径 d=转台直径） |  |  | ≥350 |
| 32 | 床类 | 床铺面净长 |  |  | 1 900～2 220 |
| 33 |  | 床铺面宽 |  |  | 单人床：700～1 200，双人床1350～2000 |
| 34 |  | 床铺面高（不放置床垫（褥） |  |  | ≤450 |
| 注：仿古家具尺寸除外。 |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
产品外包装标识卡示例

  - 标识卡

产品外包装标识卡 产品执行标准： 产品名称： 产品型号: 产品规格： 质量等级： 交付方名称： 交付方详细地址： 交付方邮编和联系电话：

_________________________________